Назначение

Latebond-LC предназначен к применению в качестве адгезионного агента по эмали и дентину под светоотверждаемые пломбировочные композиционные материалы любого типа.

Состав

Latebond-LC представляет собой раствор Бис-ГМА, ТЭГДМА и других акриловых мономеров, катализаторов и стабилизаторов в многокомпонентном растворителе. Формула адгезива химически адаптирована к свойствам протравленных фосфорной кислотой поверхностей эмали и дентина таким образом, что в процессе образования адгезионного контакта кроме микромеханических и адсорбционных связей возникают также прочные ионные связи.

Свойства

Latebond-LC обладает высокой и стабильной адгезией к протравленным фосфорной кислотой эмали, дентину и к прокладкам из стеклоиономерных, поликарбоксилатных и фосфатных цементов. Адгезионная прочность при сдвиге к эмали и дентину 20...23 МПа.

Способ применения

Latebond-LC применяют по предварительно протравленным фосфорнокислым гелем поверхностям эмали и дентина. Продолжительность травления дентина 15 с, эмали - 20 - 30 с. Промывка водой после травления 15-20 с, сушка сжатым воздухом 10 - 15 с. Каплю Latebond-LC из флакона-капельницы наносят на кисточку, поролоновый тампончик или аппликатор и сразу же тонким слоем растирают по протравленной поверхности реставрации. После этого сушат сжатым воздухом 10 - 15 с. При значительных обнажениях дентина Latebond-LC наносят дважды. Нанесенный адгезив полимеризуют галогеновой лампой 10 -15 с. После этого сразу же приступают к наложению светоотверждаемого композиционного пломбировочного материала в соответствии с инструкцией по его применению.

Рекомендации

После использования флакон необходимо плотно закрыть крышкой.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Latebond-LC хранят в  прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей,  на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Маркировка

Символ    указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ СР в таблице указывает номер  свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.