# Назначение

Материал композиционный пломбировочный текучий светоотверждаемый LATELUX flow предназначен к применению в терапевтической стоматологии для:

- непосредственного устранения дефектов эмали (белые и тетрациклиновые пятна, эрозии, обесцвечивание и др.) с минимальной подготовкой зуба;

- пломбирования полостей V класса по Блэку;

- косметической коррекции реставраций, выполненных традиционными композитами;

- реставрации акриловых виниров;

- герметизации фиссур;

- тоннельного пломбирования

- маскировки металлических штифтов и пинов (маскировочные оттенки).

Свойства

LATELUX flow  относится к группе средненаполненных микрогибридных композитов, отвердевающих при воздействии видимого света с длиной волны 400 - 500 нм. Глубина отверждения при засветке галогеновой лампой мощностью 75 Вт в течение 40 с для эмалевых оттенков составляет 4,5 - 10 мм,  опаковых 3,5 - 6,0 мм, маскировочных оттенков 1,3 - 3,4 мм.

Высокая текучесть и оптимальные тиксотропные свойства материала позволяют вносить его непосредственно из шприца на реставрируемую поверхность или в полость и придавать форму без конденсации. Пониженный модуль упругости в сочетании с адгезионными свойствами обеспечивают высококачественное краевое прилегание. LATELUX flow  имеет хорошую собственную адгезию к протравленной фосфорнокислым гелем поверхности эмали. В случае обнажения дентина требуется нанесение двух слоев адгезива Latebond-LC или 3-4 слоев дентин-праймера Saturol.

LATELUX flow  выпускается шести эмалевых оттенков по шкале VitaTM Classic: A2, A3, A3,5, В1, В2, C3, четырех опаковых: ОА2, ОА3, ОА3,5, ОВ2 и четырех непрозрачных (маскировочных) оттенков: U (универсальный), DY (темно-желтый), G (серый), W (белый).

Состав

1г LATELUX flow  содержит:

- уретандиметакрилат - (УДМА) - 0,12 г;

- диметакрилат этоксилированного бисфенола-А (ЭБФАДМА) - 0,15 г;

- диметакрилат триэтиленгликоля - (ТЭГДМА) - 0,06 г;

- рентгеноконтрастный мелкозернистый стеклянный наполнитель - 0,61 г;

- пирогенетический диоксид кремния - 0,03 г;

- инициаторы полимеризации, ингибиторы и адгезионные добавки  - 0,03 г.

Методика применения

Подготовка реставрируемой поверхности

Подготовка реставрируемой поверхности включает:

- очистку поверхности от мягкого зубного налета;

- подбор цвета материала;

- препаровку полости или удаление с поверхности зуба измененной ткани;

- протравливание поверхности фосфорнокислым гелем;

Latebond-LC применяют по предварительно протравленным фосфорнокислым гелем поверхностям эмали и дентина.

Протравливание эмали и дентина

Для более полной очистки эмали и дентина и создания активного микрорельефа под нанесение адгезива обработку пломбируемых поверхностей проводят 37 % фосфорнокислым гелем. Для аппроксимальных полостей устанавливают полимерную матричную полоску и клинья.

Необходимое количество геля выдавливают из шприца через канюлю в кювету или на стекло, затем кисточкой наносят вначале на эмаль, а через 15 с на дентин. В некоторых случаях гель можно наносить непосредственно на обрабатываемую поверхность зуба. Выдержка геля на эмали должна составлять 30 с, на дентине 15 с.

По истечении времени обработки травильный гель тщательно смывают в течение 10 - 15 с струей воды под давлением и сушат 15 с сжатым воздухом до слегка увлажненного состояния дентина и потускнения эмали. Канюлю после использования промывают водой при помощи шприца.

Нанесение адгезива

Перед нанесением адгезива обрабатываемая полость должна быть визуально сухой, допускается незначительное увлажнение дентина за счет естественного просачивания дентинной жидкости. Каплю адгезива Latebond-LC выдавливают на аппликатор и наносят на стенки и края кариозной полости нежирным сплошным слоем. В течение 10 - 15 с адгезив втирают в стенки полости, а затем просушивают сжатым воздухом еще 15 с. По окончании нанесения слой адгезива должен иметь маслянистый вид.

Нанесенный адгезив полимеризуют фотополимеризатором в течение 10 - 15 с, при этом его поверхность сохраняет небольшую остаточную липкость, необходимую для надежной связи с композитом.

Дентин-праймер Saturol применяют аналогичным способом без полимеризации (подробно см. инструкцию по применению Saturol)

Рекомендации

При длительном хранении травильного геля возможно его загустевание. Для получения необходимой консистенции выдавите гель на стекло и немного перемешайте.

Наложение пасты

Пасту LATELUX flow  наносят через насадку непосредственно из шприца на подготовленную поверхность или в полость зуба. Первый тонкий слой пасты притирают штопфером к реставрируемой поверхности для качественного заполнения микрорельефа. Затем снова наносят нужное количество пасты и выравнивают ее слой, снимая излишек гладилкой или шпателем, каждый раз удаляя пасту с инструмента бумажной салфеткой.

Время работы с пастами LATELUX flow  в полости рта - не более 3 мин. Полимеризацию LATELUX flow  осуществляют фотополимеризатором с галогеновой лампой мощностью     75 Вт (или аналогичной) 20-30 с. Расстояние световода от поверхности реставрации  не более 2 - 3 мм.

После завершения работы по наложению композитной пасты насадку необходимо очистить от остатка пасты, носик шприца сразу закрыть колпачком.

Полировка

Механическую шлифовку и полировку реставрации осуществляют обычными для                   композитных материалов способами. Для окончательной полировки следует применять                  алмазную пасту Diapol-1.3 или Diapol-1.5

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

LATELUX flow  в упакованном виде должен храниться в закрытых складских помещениях при температуре не выше плюс 25˚С, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Для увеличения срока годности при длительном хранении рекомендуется использовать холодильник с температурой плюс 5˚С.  Перед работой LATELUX flow  необходимо выдержать 2 - 3 часа при комнатной температуре для восстановления пластичности                композитной пасты.

Маркировка

Символ   указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ СР в таблице указывает номер  свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.