Назначение

Материал композиционный пломбировочный светоотверждаемый LATELUX MS  предназначен к применению в терапевтической стоматологии для:

- пломбирования кариозных полостей всех классов по Блэку;

- реставрации (при наличии косметических показаний) режущего края передних зубов при патологической стираемости и бруксизме;

- наращивания культи при микропротезировании;

- изготовления вкладок прямым и непрямым методом;

- создания высокопрочного опакового слоя при косметической реставрации.

Дополнительная упаковка предназначена для пополнения системного комплекта LATELUX MS быстро расходуемыми или менее употребительными оттенками паст.

Свойства

Описаны в инструкции по применению системного комплекта LATELUX MS.

Способ применения

Перед использованием дополнительной упаковки пасты LATELUX MS необходимо ознакомиться с инструкцией по применению системного комплекта материала. Подбор цвета пломбировочного материала выполняют по рекомендациям изготовителя или по общепринятым методикам. Подготовку кариозной полости, протравливание эмали и дентина фосфорнокислым гелем и нанесение адгезива выполняют согласно инструкциям на соответствующие материалы или по инструкции на системный комплект.

Рекомендуется применять травильный гель 37% или Soft Etch и светоотверждаемый адгезив Monotex.

Пломбирование

В глубоких полостях І и ІІ класса перед внесением LATELUX MS рекомендуется нанести один слой текучего композита LATELUX flow  по инструкции на применение этого материала. Для получения оптимального краевого прилегания рекомендуется смачивать инструмент тонким слоем адгезива. В этом случае адгезив выполняет функцию «моделирующей» жидкости. Адгезив предварительно нанести на кювету для испарения растворителя на 2 - 3 мин. Любое пломбирование необходимо выполнять не менее чем в два слоя: первый  слой 1,5 - 2 мм - для создания хорошего адгезионного контакта. Перед тем, как извлечь порцию материала из шприца, необходимо предварительно его слегка помять прямо в шприце. После внесения материала в полость уплотнять его рекомендуется конденсирующими движениями инструментом с большим диаметром, т.к. малый диаметр приводит к образованию кратеров и делает материал пористым. После нанесения первого слоя фотополимеризацию проводят 15...20 с, последующие слои отверждают 40...45 с.

Реставрация коронки (микропротезирование)

Из опаковой пасты послойно моделируют тело зуба, полимеризуя последовательно каждый слой. После этого продолжают формирование коронки при помощи транслюцентных оттенков паст, главным образом, вестибулярной  поверхности. При наложении слоев паст не допускается применение механических способов обработки перед наложением последующего слоя во избежание снижения межслойной адгезии. Моделировать следует штопфер-гладилкой только неотвержденную пасту. После окончательного отверждения реставрации контур и рельеф коронки корректируют механическим способом, как указано ниже.

Окончательная отделка реставрации

Механическую шлифовку и полировку пломб и отреставрированных коронок осуществляют обычными для композиционных материалов способами, предпочтительно алмазными и корундовыми головками, не ранее чем через 5 мин после фотополимеризации, не допуская разогрева материала. Тонкую шлифовку выполняют силиконовыми дисками, после чего окончательно полируют пастой.

Рекомендации

После выполнения работы с пастой композита не следует оставлять шприцы открытыми.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

LATELUX MS в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях,  защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Для увеличения срока годности при длительном хранении рекомендуется использовать холодильник с температурой +5˚С. Перед работой  LATELUX MS необходимо выдержать 2-3 часа при комнатной температуре для восстановления пластичности композиционной пасты.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ СР в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.