Назначение

Материал композиционный пломбировочный светоотверждаемый LATELUX предназначен к применению в терапевтической стоматологии для пломбирования кариозных полостей всех классов по Блэку, восстановления анатомической формы и особенно для косметической реставрации коронковых частей передних зубов.

Состав

1 г LATELUX содержит:

2,2,-бис-[4-(2-гидрокси-3-метакрилоилокси-пропокси)фенил]пропан, Бис-ГМА - 0,09 г;

уретандиметакрилат, УДМА - 0,06 г;

триэтиленгликольдиметакрилат, ТЭГДМА - 0,05 г;

силанизированное особо мелкозернистое барийалюминийборосиликатное стекло - 0,75 - 0,77 г;

пирогенетический диоксид кремния - 0,02 г.

Технические характеристики наполнителя:

- средний размер частиц 0,7 мкм;

- максимальный размер частиц 3,0 мкм;

- содержание наполнителя в пасте Incisal- 63,4 об.%; эмали - 61,7 об.%; опакер - 63,7 об.%.

Свойства

LATELUX относится к группе микрогибридных композитов, отвердевающих при воздействии света с длиной волны 400 - 500 нм. Глубина отверждения при засветке лампой мощностью 75 Вт в течении 40 с составляет 7 - 12 мм. Пасты LATELUX имеют высокую пластичность, прозрачность (кроме опаковых), не липнут к инструменту. LATELUX имеет широкую гамму цветовых оттенков паст по шкале VitaTM Classic: 15 транспарентных оттенков для эмалевого слоя реставрации: A1, A2, A3, A3.5, A4, B0.5, B1, B2, B3, В4, C2, C3, C4, D2, D3; 4 прозрачных оттенка для имитации режущего края (Incisal): In, Ib, Ir, Iy; 7 оттенков дентинных (опаковых) паст: ОА2, ОА3, ОА3.5, OB1, ОВ2, ОВ3, UD. Сочетание транспарентного слоя композита с опаковым (или со стеклоиономерным цементом при применении "сэндвич-техники") дает высокий косметический эффект, особенно необходимый в реставрации передних зубов. Универсальный вариант LATELUX хорошо сочетается с конденсируемым композитом LATELUX MS и текучим композитом LATELUX flow.

Пломбы из LATELUX характеризуются рентгеноконтрастностью, высокой твердостью, цветостабильностью, естественной флуоресценцией, низким водопоглощением и хорошей полируемостью.

Способ применения

Подбор цвета пломбировочного материала

Перед подбором цвета зубы очищают от мягкого зубного налета. Во время процедуры зуб должен быть влажным. Цвет пломбировочного материала подбирают при естественном освещении до препаровки кариозной полости, лучше всего путем сравнения цвета зуба с образцом расцветки Vita Сlassic или фирменной расцветки LATELUX. Имеющиеся в системных комплектах LATELUX образцы цвета отвержденных паст точно соответствуют цвету содержимого соответствующего шприца. Их используют для выбора цвета при пломбировании в пределах эмали. При глубоких кариозных полостях нужно использовать опаковые оттенки соответствующего цвета. При выборе цвета и степени прозрачности паст необходимо учитывать естественную прозрачность эмали зуба и, соответственно, корректировать толщину транспарентного слоя реставрации.

Подготовка кариозной полости

Зуб изолируют от слюны коффердамом или ватным валиком. Кариозную полость обрабатывают по общепринятой для композитов методике с некоторыми уточнениями: финировку краев эмали выполнять под углом к вертикали 30 - 45° примерно наполовину ее толщины, выполнение обратного конуса и других элементов для механического удержания пломбы не требуется. После окончания обработки полость тщательно промывают и сушат чистым сжатым воздухом. При остром глубоком кариесе на дно кариозной полости накладывают в зависимости от показаний прокладку на основе гидроокиси кальция и/или изолирующую прокладку из стеклоиономерного или композиционного цемента.

Внимание! Не допускается применять прокладки, содержащие эвгенол.

Протравливание эмали и дентина

Для более полной очистки эмали и дентина и создания активного микрорельефа под нанесение адгезива проводят обработку пломбируемых поверхностей 37 % фосфорнокислым гелем.

Для этого необходимое количество геля выдавливают из шприца через канюлю в кювету или на стекло, затем кисточкой наносят вначале на эмаль, а через 15 с на дентин. В некоторых случаях гель можно наносить непосредственно из канюли на обрабатываемую поверхность зуба. С учетом последующего нанесения лака-глазури следует протравить краевую зону дефекта в пределах 2 - 3 мм. Выдержка геля на эмали должна составлять 30 с, на дентине - 15 с.

По истечении времени обработки травильный гель тщательно смывают в течение 10 - 15 с струей воды под давлением и сушат 15 с чистым сжатым воздухом до слегка увлажненного состояния дентина и потускнения эмали. При повышенной резистентности эмали тpавление необходимо повтоpить (не более 30 с). Канюлю после использования промывают водой при помощи шприца.

Нанесение адгезива

Перед нанесением адгезива обрабатываемая полость должна быть визуально сухой, допускается незначительное увлажнение дентина за счет естественного просачивания дентинной жидкости. Каплю адгезива Monotex выдавливают на аппликатор и втирают в полость зуба в течение 10 - 15 с, после этого сушат сжатым воздухом 10 - 15 с. Monotex наносят в один слой без последующей фотополимеризации.

Пломбирование

Любое пломбирование необходимо выполнять не менее чем в два слоя: первый тонкий слой (0,2 - 0,4) мм - для создания хорошего адгезионного контакта. При его нанесении первую порцию композитной пасты распределяют слегка притирающими движениями штопфера. После нанесения первого слоя фотополимеризацию проводят 15 - 20 с, последующие слои отверждают 20 - 30 с. Если эмаль зуба очень прозрачная, то последний верхний слой пломбы на вестибулярной поверхности выполняют цветом Incisal, толщиной примерно 1/2 толщины эмали.

Время работы с пастами LATELUX в полости рта не должно превышать 3 минуты.

Полировка

Механическую шлифовку и полировку пломб (вместо глазуровки) осуществляют обычными для композитных материалов способами. Для окончательной полировки следует применять алмазную пасту Diapol-1.5 или Diapol-1.10.

Рекомендации

После выполнения работы с пастой композита не следует оставлять шприцы открытыми. После отбора порции материала из шприца носик необходимо сразу закрыть колпачком.

Перед использованием адгезива содержимое флакона взболтать.

При больших обнажениях дентина рекомендуется перед нанесением Monotex нанести на поверхность дентина 3-4 раза дентин-праймер Saturol.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

LATELUX в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Для увеличения срока годности при длительном хранении рекомендуется использовать холодильник с температурой +5°С. Перед работой комплект LATELUX необходимо выдержать 2 - 3 часа при комнатной температуре для восстановления пластичности композитных паст.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ СР в таблице указывает номер  свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.