Назначение

Monotex  предназначен к применению в качестве адгезионного агента по эмали и дентину под светоотверждаемые пломбировочные материалы любого типа.

Состав

Monotex изготовлен на основе специально синтезированного связующего,  основой которого являются Бис-ГМА, ГЕМА и глутаровый альдегид.  Адгезив также содержит эффективный детергент-антисептик - бензалкония хлорид, 17% наполнителя с размером частиц 0,4 мкм и 15% высоколетучего многокомпонентного растворителя.

Свойства

Monotex обладает высокой стабильной адгезией к протравленным фосфорной кислотой эмали и дентину как за счет свойств связующего, так и за счет проникновения микрочастиц наполнителя в дентинные канальцы на большую глубину, чем только жидкость ненаполненных адгезивных систем.

Способ применения

Перед нанесением адгезива Monotex необходимо протравить поверхность эмали и дентина фосфорнокислым гелем. Продолжительность травления дентина - 15 с, эмали - 30 с. Промывка водой после травления 15  - 20 с, сушка сжатым воздухом  10 - 15 с. Каплю адгезива из флакона-капельницы наносят на аппликатор и втирают в полость зуба в течение 10 -15 с, после этого сушат сжатым воздухом 10 -15 с.

Monotex наносят в один слой без последующей фотополимеризации. Далее проводится пломбирование в соответствии с инструкцией по применению композита с обязательным нанесением первого тонкого слоя (не более 0,5 мм).

Рекомендации

Перед применением содержимое флакона взболтать.  При больших обнажениях дентина рекомендуется перед нанесением Monotex нанести на поверхность дентина 3-4 раза дентин-праймер Saturol.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Monotex в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, при температуре не выше +25˚С, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Маркировка

Символ    указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ СР в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.