Назначение

Дентин-праймер предназначен для увлажнения и пропитывания дентина с целью обеспечения хорошей адгезии перед наложением текучего прокладочного светоотверждаемого цемента Reoliner-LC или химического отверждения Reoliner-SC.

Свойства

Дентин-праймер представляет собой раствор гидроксиэтилметакрилата с небольшой добавкой сшивающего агента. Дентин-праймер не содержит инициаторов полимеризации, поэтому полимеризуется за счет механизма цепной полимеризации прокладочного цемента. Благодаря оптимально выбранному соотношению компонентов дентин-праймер модифицирует микропористую структуру дентина, образуя при дальнейшей полимеризации хрящеподобные пробочки в устьях дентинных каналов.

Способ применения

После препаровки кариозной полости известными методами оценивают необходимость применения изолирующей прокладки по дентину. Для очистки кариозной полости от смазанного слоя ее необходимо обработать фосфорнокислым гелем в течение 15 с, промыть водой от стоматологической установки 10-15 с и просушить чистым сжатым воздухом. При малой толщине дентина (примерно 1 мм) делают только тщательную промывку теплой водой без применения травящих средств.

После этого при помощи микроаппликатора на подготовленную поверхность дентина наносят дентин-праймер, втирая его 15-20 с или наносят кратковременно 3-4 раза. Затем полость просушивают 10-15 с и наносят прокладочный композиционный цемент по методике его применения.

Предупреждение: Дентин-праймер нельзя наносить под другие виды прокладок.

Условия хранения и маркировка

Условия хранения

Дентин-праймер в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Символ СР в таблице указывает номер  свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.